СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ОКСОВАНАДИЯ(IV) С АНИОНАМИ ТРИФТОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Бажина Е.С., Александров Г.Г., Кискин М.А., Ефимов Н.Н., Сидоров А.А., Новоторцев В.М., Ерёменко И.Л.

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова,

г. Москва

evgenia-VO@mail.ru

Взаимодействием трифлата ванадила [VO(H2O)5](CF3SO3)2 с 2,2'-дипиридилом (bpy) и трифторацетатом лития в MeCN в мольном соотношении 1:1:3 впервые получен тетраядерный гетерометаллический комплекс [Li2(VO)2(CF3COO)6(bpy)2] (1), центросимметричная молекула которого имеет строение, иное, чем у ранее полученных нами соединений [Li2М2(RCOO)6(bpy)2] (М=CoII, NiII, CuII, ZnII и CdII; RCOO- = piv, α-naph, β-naph, (But)2bzo). Атомы V и Li в комплексе 1 связаны мостиковыми трифторацетат-анионами и атомом кислорода ванадильной группы V=O. При замене в аналогичном синтезе 2,2'-дипиридила на 2,6-бис(2-пиридил)-4(1H)-пиридон (OH-terpy) и 2,2';6',2"-терпиридин (terpy) образуются моноядерные комплексы [VO(CF3COO)2(OH-terpy)] (2) и [VO(CF3COO)2(terpy)]·MeCN (3), отличающиеся взаимным расположением донорных атомов N и O лигандов в координационной сфере металлоцентра. В комплексе 2 в транс-положении к атому O группы V=O находится атом О карбоксильной группы, в то время как в молекуле 3 эту позицию занимает средний атом N терпиридинового лиганда.

В ИК-спектрах соединений 1-3 регистрируются полосы поглощения при 1714-1674, 1441-1448 и 718-724 см-1 относящиеся соответственно к νas(COO-), νs(COO-) и δ(COO-) координированных карбоксилатных анионов СF3COO-. Интенсивные полосы ν(С–F) находятся в интервале 1147-1129  см-1. Кроме того, в спектрах всех соединений присутствуют группы полос при 1610-1566 и 1498-1409 см-1, соответствующих ν(С=С) и ν(C=N) гетероциклических лигандов. Характеристические полосы ν(V=O) регистрируются в спектрах комплексов 1-3 при 953, 981 и 975 см-1 соответственно.

По данным магнетохимических измерений для комплексов 3 и 1 значения μeff постоянны в интервале температур 12-300 K и хорошо согласуются с теоретическими значениями для одного (3) и двух (1) изолированных атомов V(IV) (S = 1/2, g = 2).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 13-03-00682, 13-03-12430, 14-03-01116, 14-03-31292), Президиума Российской академии наук и Совета по грантам при Президенте Российской Федерации (гранты МК-2917.2014.3 и НШ-4773.2014.3).